DESCRIPTIF TYPE POUR PLANCHER SEACOUSTIC 1
[image: image1.jpg]



	Descriptif

	Les planchers seront constitués par un montage type SEAC ou similaire composé de poutrelles en béton précontraint et d'entrevous EBS.
Le carbone biogénique stocké sera de : 3.44 kg C/m² de plancher, soit 12.60 kg de CO2 éq./m² stocké.

Valeur CO2 de l’entrevous en ACV dynamique : - 4.83 kg CO2/m² *
Il apportera 7.24 kg de produits biosourcés par m² de plancher.
La dalle de compression sera coulée en béton de classe de résistance minimale C25/30 et armé d'un treillis soudé. 
Le surfaçage à la taloche sera particulièrement soigné pour les zones recevant un revêtement de sol souple ou un carrelage collé.
Pour l'arase de sol, l'entrepreneur devra tenir compte de l’épaisseur des différents revêtements de sol.
Dimensionnement du plancher suivant le cahier des charges de SEAC.

       *Suivant règle de calcul de l’arrêté du 04/07/2021 - Annexe II - Méthode de calcul RE2020 - Normes NF EN 15804+A2
Numéro FDES Entrevous Bois moulé gamme EBS SEAC n°20250946611


[image: image2.jpg]SEAC




